# Examens des 3 au 5 Janvier 2006 – F3M

8sujets

sujet 1

Utilisation d’une cavité cylindrique pour la détermination des propriétés hyperfréquences d’une couche mince de matériau diélectrique.

On utilise une cavité cylindrique pour mesurer les performances hyperfréquences de couches minces par mesure des perturbations induites sur le premier mode de résonance

écriture du champ électrique pour le mode fondamental et les deux modes harmoniques

détermination des pertes métalliques : sur le mode fondamental calculer les pertes par effet de peau

détermination du coefficient de surtension dans le cas

remplissage avec un diélectrique

types de pertes qui interviennent dans le calcul du coefficient de surtension

sujet 2

Résonateur en technologie planaire

Proposer les  calculs qui permettent de déterminer les fréquences de résonance des dispositifs.

# Sujet 3

Calcul des pertes diélectriques dans un matériau type LaAlO3

Pour la réalisation d’un filtre de station de base de téléphonie mobile on le réalise avec un matériau diélectrique à faibles pertes. Plusieurs matériaux peuvent être utilisés pour réaliser de tels dispositifs

Sujet 4

Calcul de la constante diélectrique dans le cas d’un matériau composite

Sujet 5

Constante diélectrique de l’eau

Sujet 6

Donner les diverses technologies de filtres possibles avec leurs avantages et leurs inconvénients :

On rappelle que ces technologies sont basées sur l’utilisation de matériaux diélectriques et /ou piézoélectriques

On réalise un filtre à base de 3 résonateurs diélectriques placés dans une cavité cylindrique selon le schéma de la figure ci dessous.

- donner schématiquement la courbe transmission du signal en fonction de la fréquence pour diverses distances entre les résonateurs.

Sujet 7 on réalise un filtre à base de résonateurs acoustiques en technologie planaire.

Etude du couplage entre les deux résonateurs

Sujet 8 sujet

Applications électroniques et optiques

# Sujet 1

Pour réaliser un oscillateur on utilise une cavité cubique réalisée en cuivre de conductivité    5,9 107 S/m. Dans une première approche on suppose que cette cavité est remplie d’air.

- Donner les 3 premiers modes de résonance de cette cavité.

- Déterminer les dimensions de la cavité pour le premier mode.

- Comment définit-on le facteur de qualité d’une telle cavité?

- Comment peut on en  évaluer les pertes?

Cette cavité est maintenant remplie d’un matériau diélectrique à pertes.

- Sous quelle forme mathématique s’écrit la constante diélectrique ? que représentent les différents termes ?

- Comment évoluent les modes de résonance et dans quel rapport ?

- Comment évolue alors le facteur de qualité ?

- Comment pourriez vous l’améliorer ?

Applications électroniques et optiques

# Sujet 2

Les propriétés diélectriques mesurées à  300 K et à 10 GHz de différents matériaux sont reportées dans le tableau suivant :

| matériaux | LaAlO3 | Al203 | MgO | TiO2 | ZrO2 | SrTiO3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ’ | 24 | 8,5 | 9,85 | 85,9 | 23,9 | 300 |
| tg | 4 10-7 | 1,5 10-8 | 9 10-4 | 1,5 10-6 | 6,1 10-4 | 3 10-2 |

- Que représentent les termes de ce tableau ?

On veut réaliser un filtre 3 pôles dans une configuration de résonateurs diélectriques couplés à l’intérieur d’une cavité métallique.

- Faites un schéma d’un tel dispositif

- Comment évolue la réponse en transmission de ce filtre en fonction de la position respective des résonateurs ? Donnez un exemple de courbes de réponse en fonction de la fréquence.

On veut que ce filtre fonctionne  autour de la fréquence 10 GHz, de bande passante 200 MHz et avec des pertes d’insertion inférieures à 1 dB.

- Sur la base de la courbe dessinée en 2) dites a quoi correspondent ces différents termes.

- Comment choisiriez vous le matériau diélectrique pour réaliser ce filtre ? sur  quels critères et argumentez votre choix?

Applications électroniques et optiques

# Sujet 3

La figure ci-dessous représente la variation de la partie réelle de la constante diélectrique d’un matériau fictif en fonction de la fréquence( les valeurs de fréquence sont en unités arbitraires)

- A quels phénomènes physiques peuvent être attribués les variations rapides de la constante diélectrique autour des fréquences 2 et 6.

- Tracer sur le graphe les variations correspondantes de la partie imaginaire

- Quelle est la différence entre ces deux comportements ?

La constante diélectrique peut-être modélisée par la formule donnée ci-dessous

ε(ω)=ε1(1−αω12−ω2−iγω+βω22−ω2)  avec i nombre complexe imaginaire pur unité

- Donnez les fréquences 1 et 2 correspondantes.

- A quoi correspond 

- Dans quels domaines de fréquences réelles peut-on observer ces phénomènes et à quoi correspondent-ils ?

Applications électroniques et optiques

# Sujet 4

La figure ci-dessous représente la variation à basse fréquence des parties réelle et imaginaire de la constante diélectrique de l’eau.

- indiquer la courbe correspondant à la partie réelle et celle correspondant à la partie imaginaire

- A quel phénomène physique est associé ce comportement

- Pourquoi la réponse diélectrique est-elle si élevée dans le cas de l’eau ?

- Donnez le modèle théorique d’un tel comportement ?

- A plus haute fréquence quelles sont les phénomènes physiques qui vont modifier cette réponse diélectrique ?

Applications électroniques et optiques

# Sujet 5

Les courbes ci dessous représentent les variations de l’indice de réfraction n (courbe pleine) et du coefficient d’extinction k (courbe en pointillés) pour de l’oxyde d’aluminium Al2O3 sous sa forme corindon monocristalline  susceptible d’être utilisé pour la réalisation de fenêtres optroniques.

- Que représente k ici?

- Sur quelle bande spectrale peut-on utiliser ce matériau comme milieu transparent.

- En dehors de cette bande, quels sont les phénomènes physiques qui sont responsables de l’absorption ?

- A quelles interactions peut-on attribuer ces phénomènes physiques ?

- Donner les relations qui lient les parties réelle et imaginaire de la constante diélectrique avec l’indice de réfraction et le coefficient d’extinction.

- Dans les bandes d’absorption, donner le comportement de la constante diélectrique (partie réelle et partie imaginaire) ?

- On veut réaliser un filtre optique dans la bande spectrale 400 nm – 800 nm avec une transmission supérieure à 90%. Comment doit-on traiter ces matériaux pour augmenter la transmission ?

Applications électroniques et optiques

# Sujet 6

Les courbes ci dessous représentent les spectres en  réflexion et en transmission d’un substrat de saphir vierge (courbes 1 et 2) et ceux d’une couche mince déposée sur un substrat de saphir (courbes 3 et 4).

Sur la plage spectrale de 300 nm à  800 nm l’indice de réfraction est considéré constant égal à nsaphir = 1,75.

- de la position respective des spectres en réflexion et transmission  que peut –on dire de l’indice de la couche mince déposée ?

- A quoi correspondent les oscillations observées des spectres obtenues pour la couche mince ?

- Comment peut-on déterminer l’épaisseur optique de la couche mince ?

- Vérifier, approximativement que les coefficients d’extinction du saphir et de la couche mince peuvent être négligés

- Dans cette hypothèse, essayer, par la méthode des enveloppes, de déterminer l’épaisseur et l’indice de la couche mince. On ne prendra que quelques extrema pour faire les calculs.

Applications électroniques et optiques

# Sujet 7

Sur la figure ci-dessous on donne l’évolution de la constante diélectrique du titanate de baryum en fonction de la température selon les deux directions cristallographiques correspondant à l’anisotropie cristalline du matériau. La température de Curie est d’environ 400K.

- A quoi correspondent les deux valeurs de la constante diélectrique données dans ce graphe ?

- On effectue une mesure de la réponse diélectrique à une température légèrement supérieure à la température de Curie. Dans quel état est le matériau et donner la variation (faire un graphe P(E) ou P est la polarisation et E le champ électrique) de la polarisation diélectrique sous champ électrique appliqué ?

- Que se passe t-il à champ électrique élevé ?

- On effectue la même mesure à une température légèrement inférieure à la température de Curie. Dans quel état est le matériau et donner la variation de la polarisation en fonction du champ électrique appliqué (faire un graphe P(E)) ?

- Citez les principales grandeurs physiques qui caractérisent ce dernier graphe.

- Quelle différence observerait-on entre un matériau polycristallin et un matériau monocristallin ?

Applications électroniques et optiques

# Sujet 8

On réalise un oscillateur dans une technologie à résonateur diélectrique selon le schéma ci dessous.

- Donner les dimensions approximatives du résonateur pour un fonctionnement à 10 GHz sur le mode fondamental en utilisant un matériau de constante diélectrique 100.

- Quelles sont les pertes associées à ce résonateur qui limitent le facteur de qualité.

- Quel intérêt a t-on à placer le diélectrique à l’intérieur d’une cavité métallique ?

- Quelles sont alors les pertes associées à ce nouveau dispositif ?

- Quelles sont les contraintes qui guident au dimensionnement de la cavité métallique ?

Applications électroniques et optiques

# Sujet 9

### Principe de la Sonde d’échographie

- La figure  ci dessous représente le schéma d’un transducteur piézoélectrique. Expliquez les fonctions des différents éléments du système.

- Faire un schéma de  principe d’une sonde d’échographie en prenant par exemple une antenne  linéaire à 6 éléments rayonnants.

- Expliquez le fonctionnement d’un tel dispositif

- expliquez comment on réalise une image

- expliquez comment on réalise le balayage spatial